BETON VE BETONARME YAPILARDA DURABİLİTE(KALICILIK)

MORTEZA NOROUZI

ATA TURK ÜNİVERSİTESİ Mühandislik Fakültesi İnşaat Mühandisliği Bölümü

Özet

Beton veya betonarme elemanların durabiliteleri(kalıcılık) zamanla bozulmalarına çeşitli iç veya dış etkenlere bağlıdır.bu etkenler fiziksel,kimyasal,biyolojik veya mekanik kökenli olabilir. Diş etkiler arasında sülfat etkisi,donma_çözülme,bazı asit ve tuz etkileri sayılabilir

İç etkiler arasında alkali_agrega reaksiyonu, agrega ve çimento harcının termal özellikleri arasnıdaki farkılıklar gibi etkileri sayılabilir .

GRİŞ

Betonun bozulması çoğunlukla tek bir nedene bağlanmaz.bir kaç etkinin bir arada veya peş peş (sürekli) olması sunuçu beton veya betonarme

Elemanların kısa sürelerde buzulduklarını görmek mümkündür.

Betonun iç ve diş etkenlerle bozulması iki ana faktör vardır.

1-FİZİKSEL VE MEKANİK ETKENLER

2– KİMYASAL VE BİYOLOJİK ETKENLER

FİZİKSEL ETKENLER:

- Aşırı yükleme

- darbe etkisi

- boy ve hakim değişimi

- ıslanma,kuruma

- Donma,çözülme

- Buz çözücü tuzlar

- Yüksek sıcaklıklar

- Yangın

- sıcaklık farkları

KİMYAASL VE BİYOLOJİK ETKENLER

- karbonatlaşma

- asitlerin çimeto bileşenleri ile reaksiyonu

- sülfat etkisi

- alkali silikat reaksiyonu

- CaO,MgO hidratasyonu

- biyolojik oluşumlar

- ....

Bu kimyasal ve fiziksel etkenler beton ve betonarme elemanlarda,çatlama

Dökülme,kapak Atma,deformasyon vb sebeb olur,ve sonra betonun gözenekleri,boşlukları,geçirimliği artar,ve sonunda betonun bozulma sürecinin hızlandırır.konu fzala olduğu için sadace beton boşluklu ve geçirimliğinden konuşacağız.

BETONUN BOŞLUKLU YAPISI VE GEÇİRİMLİĞİ

Betonarme yapılarda su ve beton büniyesindeki boşluklar ıle çatlaklar içindeki taşınım çok önemlidi.taşınım boyutu,hızı ve etkisi büyük ölçüde beton bünyesindeki boşluk ve çatlakların çapı ve dağılımına ayrıca beton yüzeyindeki mikroiklime bağlıdır.beton içindeki boşluklar agrega ve çimento hamurunda olmak üzere üç yere,micro-kapiler ve makro olarak gruplandırabilir.

Çimento hamuru ve betondaki çatlak ve boşlukların nedeni:

- beton teknolojisi kurallarına uyulmaması

- yetersiz sıkıştırma

- yetersiz kür

- kimyasal reaksiyona girmeyen fazlar

- suyun terlemesı, ve buharlaşması

Çimento hamurundaki ve Betondaki boşluklar micro , kapiler , ve makro olarak gruplandırılabilir.kalıcılığı büyük ölçüde etkileyenler  kapiler  ve makro boyutta olanlardır.

Boşluk çapı ve dağılımları(durabilite kitabı)

MICRO BOŞLUKLAR(jel boşlukları):

çimentonun içindeki,karma oksitler(C3S),ve ya kalsiyum silikat hidrateler(CSH),ve kalsiyum alüminat(CAH) Suynan reaksiyona girince topluca jel adı verilir.jelin kendi içinde de çok küçük gözenekler vardır,yaklaşık su molekülü boyutlarında olan bu boşluklar jel boşlukları adı verilirve jelin yaklaşık  %28’ini oluşturur.

KAPİLER BOŞLUKLARI:

Çimento hamurunda serbest kireç (ca(oH)2)),alkaliler(Na2O),bazi önemsiz bileşenler,hidrate olmamış çimento ve taze hamurun içindeki suyun bıraktığı gözenekler vardır. Bu boşluklara kapiler boşluku adı verilir.

Hava  ve sıkıştırma boşluklarıda betonu yerleştiren zaman meydana gelir.

Boşluk çapı ve dağılımları şematik olarak bu şekilde gösterilmektedir.

Jel ve kapiler böşlükları(durabilite kitabı)

Jel boşlukları çimento harcının %28 (10-20 A' çap-su mölekülü boyutu)TEHLİKESİZ

Kapiler boşlukları çimemto harcının  %40--%0 (AG şeklinde d-1,3mıcro:permabilite

donma çözülme)TEHLİKELİ

ÇiMENTO HARCI iÇ YAPISI

jel

hekzegonalkristal yapısı

durabilite kitabı

DONMA ÇÖZÜLME

TAZE BETON:                                                     SERTLEŞMİŞ BETON:

HİDRATASYONUN                                    BOŞLUK SUYUNUN DONMASI

YAVAŞLAMASI veya

TAMAMEN DURMASI (<-12°C)                         GENLEŞME(%9)

BUZUN GENLEŞME ETKİSİYLE

BOŞLUKLARIN AÇILMASI                              PARAZİT GERİLMELER

BUZUN ÇÖZÜLMESİYLE                                          ÇATLAK

HİDRATASYONUN YENİDEN

BAŞLAMASI

ÇOK BOŞLUKLU YAPI,                                         PARÇALANMA-HASAR

MEKANİK ÖZELLİKLERDE ve

DAYANIKLILIKTA DÜŞME

BETONUN YENİDEN

KARIŞTIRILMASI ve

SIKIŞTIRILMASI ŞART

BETONUN DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞINI

ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ÜÇ FAKTÖR:

-BETONUN BOŞLUK YAPISI

-BETONUN SUYA DOYGUNLUK DERECESİ (KRİTİK DOYGUNLUK)

-DONMADAN ÖNCE YETERLİ BASINÇ DAYANIMA

ULAŞILMASI (ÖNERİLEN 50-140 kgf/cm2)

-ÇOK BOŞLUKLU

(BAL PETEĞİ GÖRÜNÜMLÜ)

-ÇOK AZ BOŞLUKLU                                    ZARAR GÖRMEZ!

-KURU BETONLAR

(durabilite kitabı)

SÜLFAT ETKİSİ

- TOPRAKTAN

- ÇİMENTODAN (KATILAN ALÇITAŞI,  3 AZ OLMALI)

- DENİZ SUYU

- YERALTI SUYU

SÜLFAT ETKİSİ - REAKSİYONLAR

(SO3-,NA2SO4,MgSO4)+Ca(OH)2+H2O  ............CASO4.2H2O     (hacim artışı)

SÜLFAT ETKİSİNİN BELİRTİLERİ

- -BEYAZ LEKELER

- -KÖŞE ve KENARLARDA BAŞLAYAN ÇATLAKLAR

- -PULLANMA - DÖKÜLME

- -UFALANMA - YUMUŞAMA

SÜLFAT ETKiSiNDE KALMIŞ ÖRNEKLERiN BOZULMASI

BİYOLOJİK ETKİLENME

- BAZI BİTKİLER, AĞAÇ KÖKLERİ

- BAZI TÜR DENİZ YOSUNLARI,

MİKROORGANİZMALAR

-   BİYOLOJİK, KİMYASAL OLUŞUMLAR

ASİT ETKİSİ

BETON YÜZEYİNDEN İTİBAREN

TABAKA TABAKA BOZULMA

YÜKSEK SICAKLIKLAR

1-2 SAAT Max.250ºC’ye KADAR FAZLA SORUN YOK !

100~150ºC         KILCAL BOŞLUKLARDAKİ SUYUN

BUHARLASMASI

150~200ºC        BÜZÜLME, KILCAL ÇATLAK OLUŞUMU ÇEKME

DAYANIMINDA DÜŞÜŞ-PEMBEMSİ RENK

~300ºC            ALUMİNLİ ve DEMİR  OKSİTLİ  BİLEŞENLERDE

BÜNYE SUYU KAYBI-BASINÇ DAYANIMINDA

DÜŞÜŞ-KOYU PEMBEMSİ-KIRMIZIMSI RENK

~400ºC              Ca(OH)2 .........CaO

%30 HACİM AZALMASI

(İTFAİYE SU SIKINCA)

400~600ºC            CSH YAPISININ TAHRİBİ - GRİ-BEYAZ RENK

DAYANIMDA %80 AZALMA

BETONDA SICAKLIĞA BAĞLI DAYANIM  KAYBIVE RENKİ DEĞİŞİMİ(durabilite kitabı)

KAYNAKLAR

1-ACI 201.2R-92(1997).Guide to Durable Conceret.Manual of Concrete Practice, America Concrete Institute, Detroit

2-Garbozci, E. J., (1990). Permeability, diffusivity and microstructural parameters: a critical review, Cement and Concrete Research, 20, 591-601

3-BETON VE BETONARME YAPILARDA DURABİLİTE(KALICILIK)

Prof.Dr.Bülent BARADAN      Doç.Dr.Halit YAZICI  yad.doç.Dr.Hayri ÜN     Eylül 2010

4-Baradan B.(2000). Yapı Malzemesi II.Dokuz Eylül Üniversitesi Mühandislik Fakültesi  Yayınlar  .No 226.